|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | SAKRET HF Hidrofobizators | 19 05 27 | | | |
| Hidrofobizators minerālo virsmu aizsardzībai pret atmosfēras nokrišņiem un netīrumiem | | |
| Pielietojums: |  | * Ārdarbiem * Fasādes apstrādei |
| Piemērotība: |  | * Virsmām, kuras ir svarīgi pasargāt no atmosfēras nokrišņu nokļūšanas konstrukcijā * Betona un dzelzsbetona virsmām * Apmestām virsmām * Ķieģeļu virsmām * Citu minerālo celtniecības materiālu virsmām, izņemot koku |
| Īpašības: |  | * Apstrādātā virsma atgrūž ūdeni un netīrumus * Augsta ūdens tvaika caurlaidība * Virsmu pēc apstrādāšanas iespējams mazgāt ar ūdens strūklu * Virsmu var krāsot ar plēvi veidojošām fasāžu krāsām |
| Komponentes: |  | * Silikona dispersija * Tehnoloģiskās piedevas |
| Tehniskie dati: |  | |  |  | | --- | --- | | Tonis | Balts, pēc nožūšanas caurspīdīgs | | Žūšanas laiks pie 23°C  un relatīvā gaisa mitruma 50% | 3 stundas | | Blīvums, g/cm³ | 1,00 | | Sausais atlikums, % | 11 | | pH | 6 - 8 | |
| Pamatnes sagatavošana: |  | * Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%) |
| Izstrāde: |  | * Produktu pirms lietošanas samaisīt * Hidrofobizatoru virsmai uznes ar otu, rullīti vai pulverizatoru tik daudz, cik virsma ir spējīga uzsūkt * Pēc nožūšanas virsma iegūst ūdens un netīrumu atgrūšanas īpašības |
| Papildus norādījumi izstrādei: |  | * Apstrādājamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% * Nestrādat lietus un stipra vēja laikā * Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas |
| Patēriņš: |  | * Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no apstrādašanas metodes un apstakļiem * Betons, kaļķa/cementa apmetums SAKRET CLP+ – 4-6 m²/l * Māla ķieģelis – 14-16 m²/l * Minerālais dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 2 mm – 3-5 m²/l * Keramzītbetona bloki – 1,5-3 m²/l |
| Iepakojums: |  | * PE kanna 10 l / pilna palete 36 gb. |
| Uzglabāšana: |  | * Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši * Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C * **Sargāt no sala!** |
| Utilizācija: |  | * Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām |
| Drošības informācija: |  | * Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. |
| Papildus informācija: |  | * Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Krāsa (bāze)** | **Iepakojums 1** | **Iepakojums 2** | **Svītrkods** |
|  | 10 l | 36 gb./pal. | 4751006566835 |

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta  uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju.  Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.